| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | P 55 |

T/CWDPA

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

引黄涵闸改建工程冬季现浇混凝土综合蓄热养护技术规程

Code of practice for comprehensive thermal storage curing of cast-in-situ concrete in winter for reconstruction project of Yellow River Water diversion sluice gate

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国西部开发促进会 发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

5  材料	2

6  混凝土配合比设计	4

7  施工工艺	4

8  综合蓄热养护	5

9  温度监测与控制	6

10  质量检验与评定	7

11  安全与环境保护	8

附录A（规范性）  混凝土热工计算公式	9

附录B（资料性）  测温记录表	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东乾元工程集团有限公司提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：山东乾元工程集团有限公司。

本文件主要起草人：XXX。

引黄涵闸改建工程冬季现浇混凝土综合蓄热养护技术规程

范围

本文件规定了引黄涵闸改建工程冬季现浇混凝土综合蓄热养护的总体要求、材料、混凝土配合比设计、施工工艺、综合蓄热养护、温度监测与控制、质量检验与评定及安全与环境保护。

本文件适用于引黄涵闸改建工程中采用综合蓄热法进行冬季现浇混凝土施工及养护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50496  大体积混凝土施工标准

GB/T 51028  大体积混凝土温度测控技术规范

JC/T 475  混凝土防冻剂

JGJ 63  混凝土用水标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

综合蓄热法  comprehensive method of heat accumulation

在蓄热法基础上，掺加早强剂或早强型复合外加剂，利用原材料预热热量及水泥水化热，通过保温覆盖措施延缓混凝土冷却，使混凝土在冻结前达到受冻临界强度的冬季施工养护方法。

受冻临界强度  critical strength of concrete resistant to freezing

冬期浇筑的混凝土在受冻前达到的最低强度。

入模温度  temperature of concrete placement

混凝土拌合物浇筑入模时的温度。

总体要求

基本规定

引黄涵闸改建工程冬季现浇混凝土施工，应遵循“预防为主、综合蓄热、分段保温、全程监控”的原则。

冬季施工前，应编制专项施工方案，经技术负责人审批后实施。方案内容应包括：工程概况、冬期施工起止时间、综合蓄热养护方法选择、热工计算、材料准备、施工工艺、保温措施、温度监测方案、应急预案及质量保证措施等。

混凝土配合比应经试验确定，宜采用较小的水胶比和坍落度，并掺入早强剂、引气剂或早强型复合外加剂。

混凝土浇筑后应立即采取保温覆盖措施，养护期间应保持混凝土表面湿润，不应直接对负温混凝土表面浇水养护。

应建立完善的温度监测制度，实时掌握混凝土内部及环境温度变化，及时调整养护措施。

冬季施工应加强安全管理，配备消防器材，不应明火加热，防止火灾及一氧化碳中毒等事故。

冬期施工时间界定

当室外日平均气温连续5 d稳定低于5 ℃时，或最低气温低于-3 ℃时，应进入冬期施工阶段；当室外日平均气温连续5 d稳定高于5 ℃时，可解除冬期施工。

受冻临界强度

当室外最低气温不低于-15 ℃时，采用综合蓄热法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0 MPa。

当室外最低气温不低于-30 ℃时，采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0 MPa。

对强度等级等于或高于C50的混凝土，受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的30％。

对有抗渗要求的混凝土，受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的50％。

对有抗冻耐久性要求的混凝土，受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的70％。

温度控制基本要求

混凝土拌合物出机温度不宜低于10 ℃。

混凝土拌合物入模温度不应低于5 ℃。

混凝土浇筑完成后，起始养护温度不应低于5 ℃。

采用综合蓄热法养护时，保温养护时间不宜少于6 h，养护6 h后温度不宜低于10 ℃。

混凝土内部温度降至0 ℃前，其抗压强度应达到受冻临界强度。

结构表面系数适用范围

当结构表面系数不大于5 m-1时，宜采用蓄热法养护。

当结构表面系数为5 m-1～15 m-1时，宜采用综合蓄热法养护，围护层散热系数宜控制在50 kJ/（m3·h·K）～200 kJ/（m3·h·K）之间。

当结构表面系数大于15 m-1时，应采用综合蓄热法结合辅助加热措施，或采用暖棚法、蒸汽养护法等其他养护方法。

材料

水泥

冬季施工混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不宜低于42.5级。

当采用其他品种水泥时，强度等级不应低于42.5级，并应通过试验验证其在低温条件下的水化性能及混凝土强度发展规律。

水泥进场时应具有出厂检验报告和合格证，并应按批次进行复验，复验项目应包括强度、凝结时间、安定性等。

水泥应储存在干燥、通风的仓库内，堆垛高度不宜超过10袋，并应离地、离墙不小于300 mm。水泥温度不宜低于0 ℃，受冻水泥不应使用。

骨料

粗骨料应选用质地坚硬、级配良好的碎石或卵石，含泥量不应大于1.0％，泥块含量不应大于0.5％。

细骨料应选用级配良好的中砂，细度模数宜为2.3～3.0，含泥量不应大于3.0％，泥块含量不应大于1.0％。

骨料中不应含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

骨料应提前备料，集中堆放并用防水材料覆盖保温。骨料温度不宜低于0 ℃，当骨料温度低于0 ℃时，应进行预热处理。

骨料预热宜采用蒸汽加热或热风加热方式，加热温度不应高于40 ℃。

掺合料

掺合料宜选用粉煤灰或粒化高炉矿渣粉，其质量应符合GB/T 18046或GB/T 1596的规定。

冬季施工时，掺合料掺量应根据试验确定，不宜超过胶凝材料用量的30％。

掺合料应储存在干燥的仓库内，防止受潮结块，温度不宜低于0 ℃。

外加剂

冬季施工混凝土用外加剂应符合GB 50119和JC/T 475的有关规定。

综合蓄热法施工宜选用早强型复合外加剂，其组分应包含早强剂、减水剂和引气剂。

防冻剂的选用应根据预计最低气温确定，防冻剂的规定温度应低于预计最低气温5 ℃以上。

含有氯盐的防冻剂不应用于预应力混凝土、钢筋混凝土及有耐久性要求的混凝土结构。

含有亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂不应用于预应力混凝土结构。

含有硝酸铵、碳酸铵、尿素的防冻剂不应用于办公、居住等有人员活动的建筑工程。

外加剂进场时应提供型式检验报告、出厂检验报告与合格证及产品说明书。

外加剂应按每100 t为一个检验批进行进场检验，不足100 t时也应按一个检验批计。每一检验批取样量不应少于0.2 t胶凝材料所需用的外加剂量。

外加剂进场检验项目应包括氯离子含量、密度（或细度）、含固量（或含水率）、碱含量和含气量，复合类防冻剂还应检测减水率。

外加剂应与工程实际使用的原材料进行相容性试验，符合要求后方可使用。

拌合用水

拌合用水应符合JGJ 63的规定，不应使用含有油污、泥沙及冰雪的污染水。

拌合水加热宜优先采用加热水的方式，水温不宜超过60 ℃，极限温度可达80 ℃。

当水温超过80 ℃时，应先与骨料拌合，待温度降至60 ℃以下后再加入水泥，防止水泥假凝。

当加热水仍不能满足热工计算要求时，可对骨料进行加热，但骨料加热温度不应高于40 ℃。

保温材料

保温材料应具有阻燃性能，氧指数不应小于30％。

保温材料应干燥、无破损，受潮后导热系数增加，应更换或烘干后使用。

常用保温材料包括：岩棉板、挤塑聚苯板、聚氨酯泡沫板、玻璃棉毡、草帘或草袋、棉被或保温被、塑料薄膜。

保温材料进场时应检查其厚度、密度及外观质量，并应核查出厂检验报告。

混凝土配合比设计

一般规定

混凝土配合比设计应根据设计强度等级、耐久性要求、施工条件及环境气温，经试验确定。

冬季施工混凝土宜选择较小的水胶比和坍落度，水胶比不宜大于0.45，坍落度不宜大于180 mm。

采用非加热养护方法时，混凝土中宜掺入引气剂、引气型减水剂或含有引气组分的外加剂，混凝土含气量宜控制为3.0％～5.0％。

有抗冻要求的混凝土，含气量宜控制为4.0％～5.0％。

水泥用量应根据混凝土强度等级、耐久性要求及施工条件确定。当环境温度不低于-10 ℃时，水泥用量不应小于280 kg/m³；当环境温度低于-10 ℃时，水泥用量不应小于300 kg/m³。

配合比试配

配合比试配应采用工程实际使用的原材料，在试验室模拟冬季施工条件下进行。

试配时应检测混凝土拌合物的和易性、含气量、凝结时间及不同龄期的抗压强度。

试配时应进行热工计算，验证混凝土在预计养护条件下能否在冻结前达到受冻临界强度。

当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时，应重新进行配合比试配。

配合比调整

应根据气温变化及时调整外加剂掺量，确保混凝土在负温条件下的工作性能和强度发展。

当环境温度降低时，可适当降低水胶比、增加水泥用量或提高外加剂掺量。

配合比调整应经试验验证，并应形成书面记录。

施工工艺

一般规定

混凝土浇筑前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

模板内不应有积水，钢筋表面不应有结冰。

混凝土浇筑宜选择在气温较高的时段进行，避免在夜间或寒潮期间浇筑。

混凝土应分层浇筑，分层厚度不宜超过振捣器作用部分长度的1.25倍。

混凝土浇筑应连续进行，减少施工缝留置。当必须留置施工缝时，应按规范要求进行处理。

原材料预热

原材料预热宜优先加热水，当加热水不应满足要求时，可对骨料进行预热。

水加热温度不宜超过60 ℃，当需要提高水温时，应先与骨料拌合降温后再加入水泥。

骨料预热温度不宜超过40 ℃，可采用蒸汽加热或热风加热方式。

水泥不应直接加热，宜在使用前运入暖棚预热，预热温度不宜高于40 ℃。

外加剂使用前应检查其温度，当温度低于0 ℃时，应预热至5 ℃以上方可使用。液体外加剂不应结冰，结冰后应解冻并搅拌均匀后使用。

混凝土拌制

混凝土应采用强制式搅拌机拌制，搅拌时间应比普通季节适当延长30 s～60 s，确保外加剂分布均匀。

投料顺序宜为：骨料、热水、水泥、掺合料、外加剂溶液。当水温超过60 ℃时，应先投骨料和热水，搅拌降温后再投水泥。

搅拌过程中应监测拌合物温度，每工作台班不应少于4次。

混凝土拌合物出机温度不宜低于10 ℃，出机后应尽快运输和浇筑。

混凝土运输

混凝土运输设备应采取保温措施，运输时间不宜超过60 min。

采用混凝土搅拌运输车运输时，罐体应包裹保温材料，卸料前应高速旋转20 s～30 s。

采用泵送施工时，泵送管道应包裹保温材料，管道布置应尽量缩短，减少弯头和爬升高度。

运输过程中应监测混凝土温度，每车应至少测量一次，温度损失较大时应采取措施或退回处理。

混凝土浇筑

混凝土浇筑前应检查模板、钢筋及预埋件，确认无冰雪和积水。

混凝土入模温度不应低于5 ℃，当入模温度低于5 ℃时，应调整原材料预热温度或采取其他措施。

混凝土应分层连续浇筑，每层浇筑厚度不宜大于500 mm，下层混凝土初凝前应完成上层浇筑。

振捣应采用插入式振捣器，快插慢拔，振捣时间以混凝土表面泛浆、无明显气泡冒出为准，每个振点振捣时间宜为15 s～30 s。

振捣器不应触及模板、钢筋和预埋件，振捣间距不应大于振捣器作用半径的1.5倍。

混凝土浇筑完毕后，应及时进行找平、抹面，并在初凝前完成保温覆盖。

综合蓄热养护

一般规定

综合蓄热养护应包括保温覆盖、防风围挡、辅助加热及保湿养护等措施。

混凝土浇筑完毕后应立即进行保温覆盖，覆盖时间不应迟于浇筑完成后2h。

保温覆盖应分层进行，底层宜采用塑料薄膜等防水材料，面层采用保温材料。

对边、棱角及凸出部位应加强保温，保温层厚度应增大到平面部位的2倍～3倍。

养护期间应保持混凝土表面湿润，不应直接对负温混凝土表面浇水养护。

保温材料受潮或结冰后应及时更换，不应使用受潮结冰的保温材料。

养护期间应防风、防失水，遇强对流天气应加强围挡防风措施。

保温层设计

保温层设计应根据热工计算确定，计算方法应符合附录A的规定。

保温层厚度应满足混凝土在预计养护期间内，温度降至0 ℃时的延续时间足以使混凝土达到受冻临界强度。

保温层厚度应根据混凝土冷却到0 ℃的延续时间t3及平均养护温度Tm，通过成熟度方法估算混凝土强度后确定。

当热工计算结果不能满足要求时，应调整保温层材料、厚度或采取辅助加热措施。

保温层施工

水平结构（底板、顶板等）保温层施工应符合下列规定：

混凝土浇筑完毕找平抹面后，应立即覆盖塑料薄膜，薄膜搭接宽度不应小于100 mm；

在塑料薄膜上铺设保温材料，铺设应均匀、密实，接缝处应搭接严密；

保温材料上应覆盖防水材料，防止雨雪浸湿；

边角部位应增加保温层厚度，并用重物压紧，防止被风吹起。

竖向结构（侧墙、闸墩等）保温层施工应符合下列规定：

- 应进行带模养护，模板外侧应粘贴或铺设保温材料，并密封模板缝隙；

拆模后应立即在混凝土表面喷涂养护剂或覆盖塑料薄膜及保温材料；

养护剂选用应保证低温环境的有效性，喷涂应均匀、覆盖完全；

对独立柱等竖向构件，拆模后宜采用塑料薄膜及阻燃材料包裹养护。

大体积混凝土保温层施工除应符合本文件规定外，尚应符合GB 50496和GB/T 51028的规定。

混凝土灌注桩浇筑完成后，桩顶裸露部位及地基土冻深范围内应及时覆盖保温。

独立基础、条形基础等基础浇筑完成后，应及时进行保温养护，并宜采取措施尽快回填。

辅助加热措施

当综合蓄热法不能满足养护温度要求时，可采用下列辅助加热措施：

- 电热毯加热：将电热毯铺设在模板外侧或混凝土表面，加热温度不宜超过50 ℃；

暖风机加热：在保温棚内布置暖风机，保持棚内温度不低于5 ℃；

蒸汽加热：采用低压蒸汽对模板或保温棚内加热，升温速率不宜超过15 ℃/h；

加热板加热：将加热板置于模板外侧，加热温度不宜超过60 ℃。

采用辅助加热时，应均匀布置加热设备，避免局部温度过高。

采用蒸汽养护时，应控制升温速率、恒温温度和降温速率，升温速率不宜大于15 ℃/h，降温速率不宜大于10 ℃/h。

采用暖棚法时，暖棚应搭设牢固，覆盖严密，不应采用明火加热。

暖棚内应监测相对湿度，混凝土不应有失水现象，否则应采取增湿措施。

拆模与保温过渡

模板拆除应在混凝土强度达到受冻临界强度后进行，且混凝土表面温度与环境温度之差不宜大于20 ℃。

拆模时应避免对混凝土表面造成损伤，拆模后应立即对混凝土表面进行保温覆盖。

当混凝土表面温度与环境温度之差大于20 ℃时，拆模后应立即对混凝土表面进行保温覆盖，待温差降至20 ℃以内后方可解除保温。

保温层的拆除应分层逐步进行，使混凝土缓慢降温，降温速率不宜大于2.0 ℃/d。

温度监测与控制

一般规定

冬季施工应建立完善的温度监测制度，配备专职测温人员。

温度监测应包括：原材料温度、拌合物出机温度、入模温度、养护期间混凝土内部温度、表面温度及环境温度。

测温仪器应定期进行校准，最大允许误差不应大于0.5 ℃。

测温数据应及时记录，发现异常应立即报告并采取措施。

测温点布置

测温孔应编号，并应绘制测温孔布置图，现场应设置明显标识。

测温孔布置应符合下列规定：

- 底板：沿厚度方向设表层、中心、底层三层测温点，平面间距不宜大于5 m；

墙体：沿高度方向设上、中、下三层测温点，水平间距不宜大于3 m；

闸墩：应在中心及边角部位布置测温点；

大体积混凝土：尚应符合GB/T 51028的规定。

测温元件应采取措施与外界气温隔离，测量位置应处于结构表面下20 mm～50 mm处。

测温元件留置在测温孔内的时间不应少于3 min。

测温频次与记录

原材料温度、拌合物出机温度和入模温度，每一工作班应至少测量4次。

蓄热法养护时，环境温度每一工作班应至少测量4次。

混凝土养护期间测温频次应符合下列规定：

- 浇筑后前3 d，每2 h～4 h测量一次；

第4 d至第7 d，每4 h～6 h测量一次；

第8 d以后，每6 h～12 h测量一次；

在达到受冻临界强度之前，应加密测温频次。

当气温骤降或出现寒潮时，应增加测温频次。

测温记录应包括：测温时间、测点位置、环境温度、混凝土内部温度、表面温度及备注。

测温记录表格式见附录B。

温控指标

混凝土养护期间温控指标应符合下列规定：

- 混凝土内部最高温度不宜超过65 ℃；

混凝土内部与表面温差不宜大于25 ℃；

混凝土表面与大气温差不宜大于20 ℃；

混凝土降温速率不宜大于2.0 ℃/d。

大体积混凝土温控指标还应符合GB 50496的规定。

温度异常处理

当混凝土内部温度超过控制指标时，应采取增加保温层厚度、加强通风散热或启动冷却系统等措施。

当混凝土内部与表面温差超过25 ℃时，应增加表面保温层厚度或采取其他保温措施。

当混凝土表面温度与环境温度之差超过20 ℃时，应加强表面保温覆盖。

当混凝土降温速率超过2.0 ℃/d时，应增加保温层厚度，延缓降温速度。

当混凝土温度低于受冻临界温度时，应立即启动辅助加热措施。

质量检验与评定

一般规定

冬季施工混凝土质量检验除应符合本文件规定外，还应符合GB 50204和GB/T 50107的规定。

应增加同条件养护试件，用于检验混凝土在冬期施工条件下的实际强度。

同条件养护试件应与结构构件在相同条件下养护，试件拆模时间应与构件拆模时间相同。

试件制作与养护

标准养护试件应在标准养护条件下养护至28 d或设计规定龄期进行试验。

同条件养护试件应在与结构构件相同的养护条件下养护，达到等效养护龄期时进行试验。

冬期施工应增加不少于2组同条件养护试件，分别用于检验受冻前强度和转入常温养护后的强度。

受冻前强度检验试件应在混凝土可能受冻前进行试压，验证是否达到受冻临界强度。

转入常温养护后的强度检验试件应在解除冬期施工措施后，继续标准养护至28 d进行试压。

强度检验

混凝土强度检验评定应符合GB/T 50107的规定。

当同条件养护试件强度达到受冻临界强度时，方可解除保温养护措施。

当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15％时，该组试件强度不应作为评定依据。

外观质量检查

混凝土拆模后应对外观质量进行检查，检查内容包括：蜂窝、孔洞、露筋、裂缝、麻面、掉角等缺陷。

混凝土表面不应有受冻痕迹、疏松层或裂缝。

对发现的缺陷应按规范要求进行处理，并应记录处理情况。

安全与环境保护

安全管理

冬季施工应编制安全专项方案，并进行安全技术交底。

保温材料多为易燃品，施工现场严禁烟火，并应配备足够的消防器材。

采用电加热时，应使用安全电压，线路敷设应符合用电安全规范，防止触电和火灾。

采用暖棚法时，不应采用明火加热，防止一氧化碳中毒和火灾。

采用蒸汽养护时，应防止蒸汽管道泄漏造成烫伤。

施工现场应设置警示标志，夜间施工应有充足照明。

环境保护

外加剂储存和使用应防止泄漏，避免污染土壤和地下水。

施工废水应经处理达标后排放，不应直接排入河道。

废弃保温材料应分类收集，按规定进行处理或回收利用。

施工噪声应符合环境保护要求，减少对周边居民的影响。

（规范性）
混凝土热工计算公式

混凝土拌合物运输到浇筑时温度按公式（A.1）计算。

T2=T1-α·t1+0.032·n×T1-Ta	（A.1）

式中：

T2——混凝土拌合物运输到浇筑时的温度，单位为℃；

T1——混凝土拌合物出机温度，单位为℃；

Ta——混凝土拌合物运输时的环境温度，单位为℃；

t1——混凝土拌合物自运输到浇筑的时间，单位为h；

n——混凝土拌合物转运次数；

α——温度损失系数，按表A.1取值。

温度损失系数取值

| 转运方式 | 温度损失系数 |
| --- | --- |
| 采用混凝土搅拌车时 | 0.25 |
| 采用开敞式大型自卸汽车时 | 0.20 |
| 采用开敞式小型自卸汽车时 | 0.30 |
| 采用封闭式自卸汽车时 | 0.10 |
| 采用手推车或吊斗时 | 0.50 |

考虑模板和钢筋吸热影响，混凝土浇筑完成时温度按公式（A.2）计算。

T3=Cc·mc·T2+Cf·mf·Tf+Cs·ms·TsCc·mc+Cf·mf+Cs·ms	（A.2）

式中：

T3——考虑模板和钢筋吸热影响后，混凝土浇筑完成时的温度，单位为℃；

Cc——混凝土的比热容，取0.96 kJ/（kg·K）；

Cf——模板的比热容，木模取2.51 kJ/（kg·K），钢模取0.48 kJ/（kg·K）；

Cs——钢筋的比热容，取0.48 kJ/（kg·K）；

mc——每立方米混凝土的重量，取2400 kg/m³～2500 kg/m³；

mf——每立方米混凝土相接触的模板重量，单位为kg；

ms——每立方米混凝土相接触的钢筋重量，单位为kg；

Tf——模板的温度，未预热时可采用当时的环境温度，单位为℃；

Ts——钢筋的温度，未预热时可采用当时的环境温度，单位为℃。

混凝土蓄热养护冷却至0 ℃的延续时间按公式（A.3）～（A.6）计算。

t3=1-Vce·ln[(ψ-η)/(ψ-θ·η)]	（A.3）

θ=ω·K·MVce·Cc·ρc	（A.4）

ψ=Vce·Qce·mceVce·Cc·ρc-ω·K·M	（A.5）

η=T3-Tm,a+ψ	（A.6）

式中：

t3——混凝土蓄热养护冷却至0 ℃的延续时间，单位为h；

Vce——水泥水化速度系数，按表A.2取值；

ψ、θ、η——综合参数；

ω——透风系数，按表A.3取值；

K——围护层总传热系数，单位为kJ/（m²·h·K）；

M——结构表面系数，单位为m-1；

ρc——混凝土的质量密度，取2400 kg/m³；

Qce——水泥水化累积最终放热量，按表A.2取值，单位为kJ/kg；

mce——每立方米混凝土水泥用量，单位为kg/m³；

Tm,a——混凝土蓄热养护期间平均气温，单位为℃。

水泥水化累积最终放热量和水泥水化速度系数

| 水泥品种及强度等级 | Qce kJ/kg | Vce |
| --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥52.5 | 400 | 0.018 |
| 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥42.5 | 350 | 0.015 |
| 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥42.5 | 310 | 0.013 |
| 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥32.5 | 260 | 0.011 |

透风系数

| 围护层种类 | 风速Vw＜3 m/s | 3 m/s≤风速Vw≤5 m/s | 风速Vw＞5 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护层由易透风材料组成 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 易透风保温材料外包不易透风材料 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| 围护层由不易透风材料组成 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |

混凝土蓄热养护期间的平均温度按公式（A.7）计算。

Tm=1Vce·t3·(ψ·e-Vce·t3-ηθ·e-Vce·t3+ηθ-ψ)+Tm，a	（A.7）

用成熟度法估算混凝土强度，混凝土成熟度按公式（A.8）计算。

M=T+10·△t	（A.8）

式中：

M——混凝土成熟度，单位为℃·h；

T——养护温度，单位为℃；

△t——养护时间间隔，单位为h。

围护层总传热系数按公式（A.9）计算。

K=3.60.043+(di/λi)	（A.9）

式中：

di——第i层围护层厚度，单位为m；

λi——第i层围护层的导热系数，单位为W/（m·K）。

（资料性）
测温记录表

混凝土测温记录表见表B.1。

混凝土测温记录表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构部位 |  |  |  | 浇筑日期 |  |  |  |
| 序号 | 测温时间 | 测点编号 | 测点位置 | 环境温度（℃） | 混凝土内部温度（℃） | 混凝土表面温度（℃） | 温差（℃） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 测温人：________________ 记录人：________________ 审核人：________________ |  |  |  |  |  |  |  |